Cristallographie aux concours PC 2019-2021

Exercice 1 – Mines PC 2021 - ZnO

- Données :

- Masses molaires de O : 16,00 g.mol-1 ;    Zn : 65,41 g.mol-1 ;

- Masse volumique ZnO : � = 5,6 g.cm-3

CORRECTION - Exercice 1 – Mines PC 2021 – ZnO

Exercice 2 – Mines PC 2020 - Spinelle

Données : Approximations numériques :  2 ≈ 107    3  ≈ 74    5≈ 94

# Masses molaires atomiques: M(Co) = 59 g.mol-1 , M(O)=16 g.mol-1, M(Li) = 7 g.mol-1

Rayons ioniques: rCo2+ (en environnement tétraédrique) = 56 pm; rCo3+ = 69 pm; rO2− = 126 pm

Masses volumiques : (Co3O4) = 6,1 g.cm-3  ; (Co) = 8,9 g.cm-3 ; (CoO) = 6,4 g.cm-3; (Li2O) = 2,0 g.cm-3

La partie suivante est consacrée à l’oxyde Co3O4 et à certaines de ses propriétés. La structure cristallographique de Co3O4 est celle d’un spinelle. Les ions oxygène forment un empilement cubique à faces centrées, les ions Co2+ occupent des sites tétraédriques et les ions Co3+ des sites octaédriques. La structure est représentée ci-après en coupant la maille en deux dans le sens frontal pour faciliter son analyse. Le paramètre de maille vaut 808,4 pm.

Quelles sont les fractions des sites tétraédriques et octaédriques occupées dans cette structure ?

Retrouver par le calcul la masse volumique de Co3O4 indiquée dans les données en annexe.

Calculer le rayon d'un site tétraédrique et le comparer au rayon ionique de Co2+. Commenter.

CORRECTION - Exercice 2 – Mines PC 2020 - Spinelle

33- Par inspection des quatre sous-mailles :

- Sites tétraédriques : 4 des 4×8nombre de sites par sous-maille=32 sites tétraédriques disponibles sont occupés par un ion Co2+, soit un taux d’occupation tT=432=18 soit tT=12,5 % .

- Sites octaédriques :

Première proposition (détermination brutale) :

Sur les 4 sous-mailles, on discerne :

  - 2 sites octaédriques de « type a » occupés par les ions Co3+ au centre des sous-mailles sur les 4 potentiels sites de ce type ;

  - 8 sites octaédriques de « type b » occupés au milieu d’une arête d’une seule des sous-mailles, mais partagés avec 3 sous-mailles voisines, comptant donc en propre pour 84=2 sites octaédriques occupés de ce type ; il y en a au total 204=5 ;

  - 8 sites octaédriques de « type c » occupés au milieu d’une arête commune entre deux

- sous-mailles, mais partagés avec deux sous-mailles voisines, comptant donc en propre pour 82=4 sites octaédriques occupés de ce type ; il y en a au total 122=6 ;

  - 0 site octaédrique de « type d » occupé au milieu de l’arête commune entre les quatre sous-mailles (il n’y en a qu’un seul).

Au total, on a donc : 2type a+2type b+4type c=8 sites octaédriques occupés par les ions Co3+
sur 4type a+5type b+6type c+1type d=16, soit un taux d’occupation tO=816=12 soit tO=50 % .

Seconde proposition (détermination astucieuse) :

La partie de maille représentée comporte 4 ions Co2+ (sites tétraédriques occupés) et 4×44 O par sous-maille=16 ions oxyde O2-. Pour aboutir à une stœchiométrie Co3O4≡Co12O16, on a donc 12-4=8 ions Co3+ occupant 8 sites octaédriques.

Or, on sait que chaque sous-maille cfc d’arête a/2, aux nœuds desquels se trouvent les ions oxyde, comporte 4 sites octaédriques en propre (1 au centre et 12×14=3 au milieu des arêtes). La demi-maille représentée comporte donc au total 4×4=16 sites octaédriques.

On en déduit le taux d’occupation des sites octaédriques : tO=816=12 soit tO=50 % .

35- La masse volumique de Co3O4 est : ρ=mmailleVmaille avec :

- Vmaille=a3 (avec a=808,4 pm) ;

- mmaille=2×4×44 O par sous-maille mO+4Co2+  : sites T+8Co3+  : sites O mCo=8×4 MO+3 MCoNA

(2× car seule une demi-maille est dessinée)

Au final : 			      ρ=8×4 MO+3 MCoNA·a3  .

Numériquement : 	ρ≈8×4×16+3×59×10-36,0×1023·8,084×10-103 kg m-3≈1,9(3)3,1(7)×10-4 kg m-3

soit : 			ρ≈6,1×103 kg m-3≈6,1 g cm-3

Cette valeur est cohérente avec la donnée de l’énoncé.

36- On dessine 1/64ème de maille (soit 1/8ème de sous-maille) à partir d’un de ses sommets :

Le rayon rT du site tétraédrique situé au centre de ce petit cube est limité par la tangence avec les ions O2- à 4 des sommets. Selon la demi-diagonale de longueur : d=a432=a83, on a :
rT+rO2-=d=a83, 	d’où :  rT=a83-rO2-  .

Numériquement :   rT≈808,48×74-126 pm≈176-126 pm
soit : 		     rT≈50 pm<rCo2+(T)=56 pm

La structure ne décrit pas l’occupation du site tétraédrique par un ion Co2+ dans le modèle des sphères dures, ce qui invalide juste ce modèle.

Exercice 3 – Mines PC 2019 - Caféïne

Données : Masse molaire de la caféine M = 194 g.mol-1

Dans la sous-partie suivante nous nous intéressons à la structure cristallographique de la forme I. Une première structure cristallographique a été proposée en 2005 : la forme I cristallise dans le système hexagonal. La maille est caractérisée par deux paramètres : le côté de l'hexagone a = b = 1494 pm et la hauteur c = 690 pm. On précise également que α= β = 90° et γ = 120°. Dans la suite du problème on ne s'intéressera qu'à 1/3 de la maille hexagonale (prisme à base losange) dont on donne la projection suivant l'axe c.

Figure 1 - Projection suivant l’axe c d’un tiers de la maille hexagonale (la notation (2c) indique qu’il y a 2 molécules de caféine sur l’axe c (sommets exclus) et la notation (2i) indique qu’il y a 2 molécules de caféine au sein de la maille).

- À quel type de cristal appartient la forme I de la caféine ? Quels types d'interactions sont responsables de la cohésion de la structure cristalline ?

- Exprimer la masse volumique ρI de la forme I de la caféine en fonction de sa masse molaire et des paramètres de la maille, puis en calculer une valeur approchée raisonnable.

CORRECTION - Exercice 3 – Mines PC 2019- Caféïne

Exercice 4 – Concours Centrale Supélec PC 2021 – Ingénierie cristalline

L’ingénierie cristalline décrit les différentes approches qui permettent d’anticiper et/ou de rationaliser l’organisation structurale de composés, en vue d’une application donnée.

I.F.1) Structure cristalline des halogénures d’ammonium

On étudie une structure cristalline dont une maille est représentée figure 7 : un ion est situé au centre d’un cube dont les sommets sont occupés par le contre ion.

Figure 7 Schéma de la maille de la structure cristalline étudiée

Q 24. Montrer que la cristallisation d’un solide ionique selon cette structure est possible si le rapport des rayons ioniques r+/r− ou r−/r+, selon les tailles relatives des anions et des cations, est supérieur à une valeur limite à déterminer.

Q 25. Établir si le chlorure d’ammonium (NH4+, Cl−) et le fluorure d’ammonium (NH4+, F−) peuvent cristalliser selon cette structure.

Q 26. Proposer une interprétation de l’apparente « anomalie » observée dans la structure du fluorure d’ammonium au sein de laquelle chaque ion est entouré de quatre contre-ions.

Données

Densité de la glace à 0 °C 	d = 0,92

Longueur de la liaison covalente O−H 	ℓOH = 96 pm

Numéros atomiques, masses molaires et électronégativité de Pauling

Rayon de Van der Waals

Polarisabilité des ions halogénure

Rayon ionique

CORRECTION - Exercice 4 – CCS 2020 PC – Ingénierie cristalline    => Voir Cours cristaux ioniques

Exercice 5 – CCP PC 2021 – Le tétrahydruroborate de sodium

Correction : Exercice 5 – CCP PC 2021

Cristallographie aux concours PSI 2020-2022

Exercice 6 – Mines PSI 2022 – NaBH4

Correction – Exercice 6 – Mines PSI 2022

Q5.

Fe

Ti

Q6. Les atomes de fer et de titane sont en contact selon la diagonale du cube, donc :

. AN :

| - Q7. On a représenté ci-contre un site octaédrique de type B. - Les arêtes de l’octaèdre n’ont pas toutes la même longueur (4 arêtes de longueur a, 8 arêtes de longueur : ce n’est pas un octaèdre régulier. |  |
| --- | --- |

- Calculons le rayon maximal d’un atome pouvant s’insérer dans le site sans déformation.

- Au maximum,  ou .

- D’après les valeurs respectives de R(Ti) et R(Fe), la première condition est la plus restrictive, donc . AN : < R(H). Les sites octaédriques de type B seront donc déformés après introduction des atomes d’hydrogène.

- Q8. Déterminons la population de la maille. Une maille contient  atome de fer,   atome de titane et  atomes d’hydrogène (les sites octaédriques de type B sont partagés par 2 mailles). La formule du cristal est FeTiH3.

Q9. Une maille de volume a3 contient 3 atomes d’hydrogène, soit une quantité de matière  mol de dihydrogène. Le volume molaire associé vaut donc :

. AN : , soit . Le volume molaire du dihydrogène stocké est nettement inférieur (de 3 ordres de grandeur) à celui de H2 gazeux, ce mode de stockage est donc très intéressant.

Exercice 7 – Mines PSI 2021 – Strontium

Correction – exercice 7 – Mines PSI 2021 - Strontium

- La formule du fluorure de strontium est SrF2.

- Une maille CFC contient 8*18 + 6*12 = 4 ions Sr2+ et 8 sites tétraédriques (centre des petits cubes d’arête a/2). Pour respecter la stœchiométrie du composé, tous les sites tétraédriques doivent être occupés par les ions fluorures.

Le schéma ci-dessous montre que F- a 4 proches voisins (c’est un site T) et Sr2+, 8.

__ Sr2+     __ F-

Le contact cation-anion se fait suivant la demi-diagonale du petit cube d’arête a/2 :

- a34=R+r, d’où r = 120 pm

Exercice 8 – Mines PSI 2020 – Gadolinium

Données :

Numéro atomique du gadolinium : Z(Gd)=64

Masses molaires atomiques : M(Gd)=157,25 g.mol-1 ; M(O)=16 g.mol-1

Rayon atomique du gadolinium mesuré selon la diffraction des rayons X: r(Gd)=180 pm

B) Le gadolinium métal : cristallographie et métallurgie.

Le gadolinium possède deux variétés allotropiques entre la température ambiante et sa température de fusion : une phase  pour <1235°C et une phase  pour  >1235°C,  désignant la température. La phase  est une structure de type cubique centrée : la maille élémentaire est un cube avec un atome au centre et un atome à chaque sommet. Le paramètre de maille est a=406 pm.

- Donner la coordinence du gadolinium dans la phase .

- Donner l'expression de la masse volumique de la phase  en fonction du paramètre de maille et de la masse molaire du gadolinium.

- Exprimer le rayon atomique r du gadolinium dans la phase  en fonction du paramètre de maille et déterminer sa valeur. Vérifier la cohérence avec la valeur de référence fournie en annexe.

Correction – Exercice 8 – Mines 2021 – Gadolinium

La structure spinelle de Co3O4 est décrite dans : W. L. Smith, A. D. Hobson, Acta Cryst. 1973, B29, 362.